Результаты испытания физико-механических свойств термически модифицированной (ТМ) и немодифицированной (НМ) древесины различных пород на малых образцах

Место испытания: Московский государственный университет леса

| Порода древесины | Влажность образцов в момент испытания, % | Температура обработки, °С | Продолжитель-ность обработки, ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Сосна, ТМ Сосна, НМ | 4,5 11,8 | 165 - | 12±2 - |
| Ель, ТМ Ель, НМ | 5,8 7,4 | 165 - | 12±2 - |
| Береза, ТМ Береза, НМ | 2,8 7,4 | 185 - | 12±2 - |
| Дуб, ТМ Дуб, НМ | 4,1 13,0 | 175 - | 12±2 - |
| Граб, ТМ Граб, НМ | 3,7 13,6 | 175 - | 12±2 - |

Образцы термически модифицированной и немодифицированной древесины