## Физико-механические свойства термомодифицированной древесины

## В связи со снижением конкурентоспособности древесины разрабатываются новые технологии по ее переработке. Одной из таких технологий является создание термически модифицированной древесины.

## Условимся называть древесину, не подвергшуюся термообработке – обычной древесиной.

## Термомодифицированная древесина и изделия из нее представлены во многих странах, это: США, Канада, Япония, Китай, Турция, Франция, Финляндия, Латвия, Украина и Россия.

## Такая древесина нашла применение во внешней и внутренней  отделке помещений, изготовлении мебели, полов, лестниц.

## Рис.1. Термически модифицированная древесина БЕРЕЗЫ.

## Что касается технологии изготовления термомодифицированной древесины, то в Европе в основном используются категории обработки древесины S  = 180°С и D = 220°С, внедренные финскими специалистами.

## На отечественном рынке представлена установка СПВТ (сушилка пиломатериалов вакуумная тепловая), которая работает по 4 категориям термообработки.

## A = 165 °С

## B = 175 °С

## С = 185 °С

## D = 195 °С

Целью работы является исследование физико-механических свойств хвойных и лиственных пород древесины, подвергнутых термической обработке на отечественной установке СПВТ при температурах от 165 °С до 195°С и времени выдержки от 5 до 24 часов. А также сравнение полученных показателей с результатами аналогичных исследований немодифицированной древесины.

## В качестве исходного материала исследования были взяты:

- Неокоренные бревна сосны (Pinus Sylvestris) диаметром от 120 мм до 280 мм, как свежеспиленные так и выдержанные на открытом воздухе,  пораженные синевой и частично грибами. С начальной влажность от 30% до 65%. Бревна сушились в форсированном режиме за 7 суток (140 гр С ). Затем из части бревен были выпилены необходимые образцы, (образцы были выпилены до сушки) а другая часть подвергалась термической обработке при температуре 195 °С в течении 24 часов.

## Место обработки - пгт Навля, Брянская область, фирма «Леско».

## Рис.2. Сушка и термообработка неокоренных бревен сосны диаметром от 180 до 280 мм на установке СПВТ-20.

## Рис.3. Бревно оцилиндрованное термообработаное, сосна диаметр 150 мм с лева , 200 мм с права.

- Березовые (Betula pendula) и еловые пиломатериалы толщиной 40-50 мм. Древесина сушилась при мягких режимах при температуре 70 °С в вакууме, срок сушки 12 суток. Затем из части досок были выпилены необходимые образцы, (образцы были выпилены  до сушки  ) а другая часть подвергалась термообработке в течение 12 часов при температуре 175 °С.

## Тверская область, ПГТ Озерки, ИП Ипатьев А.В.

## Рис.4. Сушка и термообработка обрезной и не обрезной доски березы на установке СПВТ-12.

В ходе работы предполагается проведение следующих испытаний древесины:

- определение влажности;

- определение предела прочности при сжатии вдоль волокон;

- определение предела прочности при статическом изгибе;

- определение ударной вязкости при изгибе;

- определение статической твердости;

- определение влагопоглощения;

- определение водопоглощения.

Заготовка, метод отбора и изготовление образцов проводится в соответствии с ГОСТ 16483.0-89. Минимальное количество испытываемых образцов nmin вычисляют по формуле

nmin=V2tγ2εγ2,

где  V – коэффициент вариации свойства древесины, %;

γ – требуемая доверительная вероятность;

tγ – квантиль распределения Стьюдента;

εγ – относительная точность определения выборочного среднего с доверительной вероятностью γ;

В таблице 1 сведены данные по расчету минимального количества испытываемых образцов.

Таблица 1

Расчет числа опытов для проведения испытаний

| Вид испытания | Коэффициент вариации по ГОСТ 16483.0-89 | Доверительная вероятность | Квантиль распределения Сьюдента | Относительная точность определения выборочного среднего | Число опытов, расчетное/принятое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V, % | γ | tγ | ε ,% | nmin, шт |
| Определение влажности | 5 | 0,95 | 2,571 | 5 | 5 |
| Определение предела прочности при сжатии вдоль волокон | 13 | 0,95 | 2,048 | 5 | 29/30 |
| Определение предела прочности при статическом изгибе | 15 | 0,95 | 1,645 | 5 | 25/50 |
| Ударная вязкость при изгибе | 32 | 0,90 | 1,645 | 10 | 28/50 |
| Статическая твердость | 17 | 0,95 | 1,645 | 5 | 30/50 |
| Определение влагопоглощения | 10 | 0,95 | 2,262 | 5 | 21/30 |
| Определение водопоглощения | 10 | 0,95 | 2,262 | 5 | 21/30 |

После испытаний определяют фактическую влажность и при необходимости плотность образцов.

Минимальное количество образцов (nω) для определения их средней влажности должно быть не менее трех и вычисляться по формуле

nω=nminVω2V2,

где   nmin количество испытанных образцов для определения свойств древесины с коэффициентом вариации V;

Vω – коэффициент вариации влажности образцов (если нет других данных, допускается принимать равным 5%).

| Порода древесины | Влажность W, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | термо древесина число образцов 10 шт. | обычная древесина число образцов 10 шт. |
| Сосна | 2,26 | 10,14 |
| Береза | 2,8 | 7,4 |
| Ель | 5,76 | 7,34 |

В нашем случае, хотя влажность термодревесины существенно ниже 12% и не достигает в процессе эксплуатации таковой, результаты исследований приводятся к влажности 12% с целью сравнения с данными по натуральной древесине.

Показатели свойств древесины рассчитывают по формулам, приведенным в стандартах на соответствующие методы испытаний.

Результаты испытаний и расчетов записывают в протокол испытаний, формы которых приведены в ГОСТах на соответствующие виды испытаний.

Определение предела прочности древесины при сжатии вдоль волокон

Испытание проводится в соответствии с ГОСТ 16483.10-73. Для испытания применяют образцы в виде прямоугольной призмы основанием 20х20 мм и длиной вдоль волокон 30 мм (рис 4.4.1.). Испытательная машина ZD10/90.

Рис 5. Образцы для исследования предела прочности при сжатии вдоль волокон.

Фактические поперечные размеры a и b определяют с погрешностью 0,1 мм на уровне половины высоты образца. Испытания проводят с помощью приспособления указанного на рис 4.4.2.

Рис 6. Установка для проведения испытаний на сжатие вдоль волокон.

Предел прочности σW , МПа вычисляют по формуле

σW=Pmaxa∙b

где Pmax - максимальная нагрузка, Н;

a и b – поперечные размеры образца, мм.

Определение прочности древесины при статическом изгибе

Испытание проводится в соответствии с ГОСТ 16483.3-73. Для испытания применяют образцы в виде прямоугольной основанием 20х20 мм и длиной вдоль волокон 300 мм. Испытательная машина ZD10/90.

Рис 7. Схема и внешний вид испытаний древесины на статический изгиб.

Испытание продолжаем до разрушения образца, определяя максимальную нагрузку. Определив максимальную нагрузку, был вычисляется предел прочности, МПа, по формуле

где Pmax - максимальная нагрузка, Н;

l – расстояние между центрами опор, равное 240 мм;

b – ширина образца, мм.

h – высота образца, мм.

Ударная вязкость древесины

Испытание проводится в соответствии с ГОСТ 16483.4-73. Образцы изготовляют в форме прямоугольного бруска сечением 20х20 мм и длиной вдоль волокон 300 мм.

Рис 8. Внешний вид испытаний древесины на статический изгиб.

После проведения испытания ударную вязкость (AW ) в Дж/см2 вычисляют по формуле

AW=Qb∙h,

где Q - работа, затраченная на излом образца, Дж;

b - ширина образца, см;

h - высота образца, см.

Вычисление производят с округлением до 0,1 Дж/см2.

Статическая твердость древесины

Испытание проводится в соответствии с ГОСТ 16483.17-81. Статическую твердость определяют на поверхностях тангентального, радиального и поперечного разрезов древесины.

Образцы изготовляют в форме прямоугольной призмы сечением 50х50 мм и длиной вдоль волокон 50 мм.

После испытания статическую твердость  образца HW' при влажности (W) в момент испытания при заглублении 5,64 мм вычисляют в Н/мм2 по формуле

HW'=Fπr2                                                                                      ()

где F - нагрузка при вдавливании пуансона в образец, Н;

r - радиус полусферы пуансона, мм.

При радиусе полусферы 5,64 мм выражение πr2 равно 100 мм2.

Определение влагопоглощения

Испытание проводится в соответствии с ГОСТ 16483.19-72.

Образцы изготовляют в форме прямоугольной призмы основанием 20х20 мм и высотой вдоль волокон 10 мм.

После проведения испытания количество поглощенной влаги (W) в процентах вычисляют с точностью до 0,1 % по формуле

W=mn-m1m1-m∙100,

где m - масса бюксы, г;

m1 - масса бюксы с образцом в абсолютно сухом состоянии, г;

mn - масса бюксы с образцом, взвешенной через n суток с момента первоначального помещения образца в эксикатор, г.

Определения водопоглощения

Испытание проводится в соответствии с ГОСТ 16483.20-72

Образцы изготовляют в форме прямоугольной призмы основанием 20х 20 мм и высотой вдоль волокон 10 мм.

Количество поглощенной влаги (W) в процентах вычисляют с точностью до 0,1 % по формуле

W=mn-m1m1-m∙100,

где m - масса бюксы, г;

m 1 - масса бюксы с образцом в абсолютно сухом состоянии, г;

mn - масса бюксы с образцом, взвешенной через n суток с момента первоначального помещения образца в эксикатор, г.

## Результаты

| Предел прочности древесины при сжатии вдоль волокон σ, МПа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порода древесины – береза |  |  |  |  |  |
| Термически модифицированная древесина Температура обработки 180°С |  |  | Натуральная древесина Температура обработки 60°С |  |  |
| При влажности в момент испытания, МПа | При влажности, приведенной к 12% | Влажность в момент испытания, % | При влажности в момент испытания, МПа | При влажности, приведенной к 12%, МПа | Влажность в момент испытания, % |
| σw | σ12 | W | σw | σ12 | W |
| 78,5 | 53 | 2,8 | 68,7 | 56,3 | 7,4 |

| Предел прочности древесины при сжатии вдоль волокон σ, МПа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порода древесины – сосна |  |  |  |  |  |
| Термически модифицированная древесина Температура обработки 195°С |  |  | Натуральная древесина Температура обработки 60°С |  |  |
| При влажности в момент испытания, МПа | При влажности, приведенной к 12% | Влажность в момент испытания, % | При влажности в момент испытания, МПа | При влажности, приведенной к 12%, МПа | Влажность в момент испытания, % |
| σw | σ12 | W | σw | σ12 | W |
| 42,88 | 23,55 | 2,26 | 60,1 | 55,62 | 10,14 |

| Предел прочности древесины при сжатии вдоль волокон σ, МПа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порода древесины – ель |  |  |  |  |  |
| Термически модифицированная древесина Температура обработки 165°С |  |  | Натуральная древесина Температура обработки 60°С |  |  |
| При влажности в момент испытания, МПа | При влажности, приведенной к 12% | Влажность в момент испытания, % | При влажности в момент испытания, МПа | При влажности, приведенной к 12%, МПа | Влажность в момент испытания, % |
| σw | σ12 | W | σw | σ12 | W |
| 56,41 | 42,33 | 5,76 | 44,37 | 36,11 | 7,35 |

| Предел прочности при статическом изгибе σ, МПа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порода древесины – береза |  |  |  |  |  |
| Термически модифицированная древесина Температура обработки 180°С |  |  | Натуральная древесина Температура обработки 60°С |  |  |
| При влажности в момент испытания, МПа | При влажности, приведенной к 12% | Влажность в момент испытания, % | При влажности в момент испытания, МПа | При влажности, приведенной к 12%, МПа | Влажность в момент испытания, % |
| σw | σ12 | W | σw | σ12 | W |
| 73,97 | 54,4 | 2,8 | 130,86 | 96,22 | 7,4 |

| Предел прочности при статическом изгибе σ, МПа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порода древесины – сосна |  |  |  |  |  |
| Термически модифицированная древесина Температура обработки 195°С |  |  | Натуральная древесина Температура обработки 60°С |  |  |
| При влажности в момент испытания, МПа | При влажности, приведенной к 12% | Влажность в момент испытания, % | При влажности в момент испытания, МПа | При влажности, приведенной к 12%, МПа | Влажность в момент испытания, % |
| σw | σ12 | W | σw | σ12 | W |
| 44,78 | 32,93 | 2,26 | 89,71 | 82,31 | 10,14 |

| Предел прочности при статическом изгибе σ, МПа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порода древесины – ель |  |  |  |  |  |
| Термически модифицированная древесина Температура обработки 165°С |  |  | Натуральная древесина Температура обработки 60°С |  |  |
| При влажности в момент испытания, МПа | При влажности, приведенной к 12% | Влажность в момент испытания, % | При влажности в момент испытания, МПа | При влажности, приведенной к 12%, МПа | Влажность в момент испытания, % |
| σw | σ12 | W | σw | σ12 | W |
| 74,37 | 54,68 | 5,76 | 63,84 | 46,94 | 7,35 |

| Ударная вязкость при изгибе A, Дж/см2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порода древесины – сосна |  |  |  |  |  |
| Термически модифицированная древесина Температура обработки 195°С |  |  | Натуральная древесина Температура обработки 60°С |  |  |
| При влажности в момент испытания, МПа | При влажности, приведенной к 12% | Влажность в момент испытания, % | При влажности в момент испытания, МПа | При влажности, приведенной к 12%, МПа | Влажность в момент испытания, % |
| Аw | А12 | W | Аw | А12 | W |
| 2,31 | 2,01 | 2,26 | 4,59 | 4,39 | 10,14 |

| Статическая твердость древесины на поверхности Hw, Н/мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порода древесины – сосна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термически модифицированная древесина Температура обработки 195°С |  |  |  |  |  | Натуральная древесина Температура обработки 60°С |  |  |  |  |  |
| Поперечный разрез |  |  |  | Радиальный разрез |  |  |  | Тангентальный разрез |  |  |  |
| При влажности в момент испытания W=2,26 % | Влажность, приведенная к W=12% | При влажности в момент испытания W=10,14 % | Влажность, приведенная к W=12% | При влажности в момент испытания W=2,26 % | Влажность, приведенная к W=12% | При влажности в момент испытания W=10,14 % | Влажность, приведенная к W=12% | При влажности в момент испытания W=2,26 % | Влажность, приведенная к W=12% | При влажности в момент испытания W=10,14 % | Влажность, приведенная к W=12% |
| Hw термо | H12 термо | Hw обычная | H12 обычная | Hw термо | H12 термо | Hw обычная | H12 обычная | Hw термо | H12 термо | Hw обычная | H12 обычная |
| 33,058 | 23,397 | 30,260 | 28,573 | 16,781 | 11,877 | 20,094 | 18,973 | 17,045 | 12,064 | 19,483 | 18,396 |

## Выводы

Установлено, что предел прочности при сжатии вдоль волокон термомодифицированной древесины березы и ели повышается, по сравнению, с обычной древесиной, а предел прочности термически модифицированной древесины сосны снижается по сравнению, с не модифицированной древесиной. По-видимому, это вызвано различными свойствами пород древесины, а также отличием режима обработки.

Предел прочности при статическом изгибе термомодифицированной древесины сосны и березы почти в два раза ниже прочности обычной. Что касается древесины ели, то предел прочности модифицированных образцов на 15% выше прочности обычной древесины.

Ударная вязкость при статическом изгибе термомодифицированной древесины сосны в два раза ниже аналогичного показателя у обычной древесины.

Статическая твердость на поверхности термомодифицированной древесины сосны на поперечном разрезе несколько выше твердости обычной древесины, а на радиальном и тангентальном разрезе твердость несколько снижена по сравнению с немодифицированной древесиной.

Влагопоглощение у термомодифицированной березы, ели и сосны ниже, чем у обычной древесины.

Водопоглощение у термомодифицированной древесины березы и ели также ниже, чем у обычной древесины, а у сосны, этот показатель выше, по сравнению с обычной древесиной. (Да , интересно , требуется проводить испытания по всем нашим 4 категориям температурной обработки и времени  с разных мест произрастания древесины сосны да и других тоже)

ЭКОНОМИКА СУШКИ И ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

НА 1 М3

| Материал | Бревна диаметр от 180 до 280 мм | Обрезная доска толщина 40 – 50 мм |
| --- | --- | --- |
| Порода древесины | Сосна | Береза, ель |
| Место проведения | Брянская область, пгт Навля, Фирма «Леско» | Тверская область, пгт Озерки, ИП Ипатьев А.В. |
| Установка | СПВТ-20 | СПВТ- 12 |
| Объем загрузки | 20 м3 | 9 м |
| Начальная влажность | от 30 % до 65 % | 6 % |
| Конечная остаточная влажность | 2,5 % | 2 % |
| Режим сушки | 7 суток – форсированный режим, Т=140 °С | 12 суток – мягкий режим, Т=70°С |
| Режим термообработки | 24 часа, при Т= 195°С | 12 часов, при Т= 180 и 165 °С |
| Затраты электроэнергии на сушку 1 м3 сырья | 410 кВт | 220 кВт |
| Затраты на термическую обработку 1 м3 древесины | 150 кВт | 150 кВт |
| Цена 1 КВТ | 4,5 руб. | 4,5 руб. |
| Цена сушки и термо 1 м3 древесины | 2520 руб. | 1665 руб. |

Область применения продукции

- возможность использования низкосортного сырья древесины в том числе и пораженного грибами и синевой , тонкомера  , верхних частей ствола дерева .

- изготовление цельного массивного строительного бруса, в качестве альтернативы клееному брусу

- изготовление массивного  термически обработанного деревянного оконного бруса

- изготовление композитного цельного бруса укрепленного арматурой для многоэтажного домостроения из дерева

- производства высококачественных влагоустойчивых полов в том числе и подогревом

- производство стойких к температуре и переменному изменению влажности воздуха кухонных фасадов

- применению термически обработанной древесины к наружной отделки  фасадов домов

- применение термически модефицированной древесины в кораблестроении , отделки яхт , катеров

- изготовлению дверных полотен и коробок для бань , саун , сан/узлов

, ванных комнат с повышенной влажностью воздуха в многоэтажных домах

- строительству облегченных малых архитектурных форм в горных сейсмических районах

Усушка модифицированной древесины березы на 30% ниже, ели на 13% ниже, чем усушка немодифицированной древесины. Разбухание модифицированной древесины березы на 46%, ели на 19% ниже, чем разбухание немодифицированной древесины. Объемная усушка термически модифицированной древесины сосны на 47% ниже усушки немодифицированной древесины. Разбухание термически модифицированной древесины сосны на 64% ниже разбухания немодифицированной древесины. C уважением, Елена Владимирова